2

| Name | Bi2Te3 (N), Sb2Te3 (P) |
| --- | --- |
| Type | N, P |
| T sample | 288.15-523.15K |
| Seebeck | N type: -155 μV/K P type: 100 μV/K |
| Sigma | N type: -155 μV/K P type: 100 μV/K |
| Kappa | Coating: 1 W/m/K |
| T (min/max) | Below 523.15 K |
| method | PVD |
| density | N type: 7860 kg/m3 P type: 6500 kg/m3 |

| Name | Bi2Te3 (N), Sb2Te3 (P) |  |
| --- | --- | --- |
| Carrier_type | N, P |  |
| T sample | 288.15-523.15K |  |
| Seebeck | N type: -155 μV/K P type: 100 μV/K |  |
| Sigma | N type: -155 μV/K P type: 100 μV/K |  |
| Kappa | Coating: 1 W/m/K |  |
| T (min/max) | Below 523.15 K |  |
| method | PVD |  |
| density | N type: 7860 kg/m3 P type: 6500 kg/m3 |  |
| Uncertainty_Seebeck | 0-10 |  |
| Uncertainty_Sigma | 0-15 |  |
| Uncertainty_Kappa | 0-20 |  |

4.2 骨架/基底物性：

不考虑机械性能和电导率（基材绝缘），基材单一，不考虑不同基材（PEGDA或者耐300度高温树脂，二选一）

基材热导率初定为0.25 W/m/K （待测）

| Kappa_materials | 0.25 W/m/K |  |
| --- | --- | --- |
| Kappa_scaffold | 计算得出 |  |
| T_(min/max) | 273.15-525.15K |  |

4.3 空隙/环境介质物性

| 空腔介质 | 空气 |  |
| --- | --- | --- |
| 空腔热导率 | 0.026 W/m/K |  |
| 气压 | 一个标准大气压 |  |
| Radiation_enabled | False | 高温时不考虑辐射 |
| Emissivity | 不考虑辐射参数 |  |

4.4 3D骨架几何数据：

| Lattice type | FCC, BCC, Octet, Diamond, I-shaped, Hourglass, TO-derived, Cubic, Open cell, Hexa Truss, | 杆基桁架类结构 Strut-based lattices 空心框架/多面体单元 螺旋与手性结构 |
| --- | --- | --- |
| Cell size | 0.5e-3 to 5e-3 |  |
| Strut diameter | 0.1e-3 to 1e-3 |  |
| D over cell | 0.02-2 |  |
| Nx/Ny/Nz | 1-20 |  |
| L | 0.5e-3 to 20e-3 |  |
| A | 4e-6 to 4e-4 |  |
| V domain | 2e-9 to 8e-6 |  |
| V scaffold | 0.02-0.5* V domain |  |
| Porosity | 0.50-0.98 |  |
| Relative density | 0.02-0.50 |  |
| A Surface | 1e-6 to 1e-4 |  |
| Surface area density | 0.125-50000 |  |
| Orientation | x/y/z/thermal gradient |  |
| Geometry gradient type | None/asymmetric/… |  |

打印工艺限制：无悬空结构（所有特征从打印平台向上生长，倾斜角≥45°）。

无需要支撑的悬垂面或弧形桥接。

无直径小于0.1mm的细柱或薄壁。

模型支柱内部完全实心，无封闭空腔或排液孔。

表面无密集微孔、倒刺或互锁结构。

所有特征沿Z轴方向连贯，无孤岛部件。

4.5 Coating工艺与覆盖数据：

| Materials | Bi2Te3 (N), Sb2Te3 (P) |  |
| --- | --- | --- |
| T_coating | 5e-7 to 20e-7 m |  |
| Coverage_ratio | 0.5-1 |  |
| Thickness_std_ratio | 0-0.5 |  |

4.6 器件排布数据：

| N_parallel | 0 | 无并联热电单元 |
| --- | --- | --- |
| A_leg_P | 4e-6 to 4e-4 |  |
| A_leg_N | 4e-6 to 4e-4 |  |
| L_leg_P | 0.5e-3 to 20e-3 |  |
| L_leg_N | 0.5e-3 to 20e-3 |  |

4.7 应用场景与热边界数据：

| 温度范围 | 热端 298.15-523.15K 冷端 288.15-353.15K 温差 10-190K | 最小温差环境：皮肤 最大温差环境：工业废热 |
| --- | --- | --- |

| Scenario_name_1 | Wearable TEG |  |
| --- | --- | --- |
| Boundary_type | Fixed_Th Natural_convection h | 恒热，自然对流 |
| T_hot_surface | 303.15-308.15 K |  |
| T_env | 293.15-298.15 K |  |
| H_static H_acting | 5 W/m2/K 15 W/m2/K | 静止时自然对流换热，运动时自然对流换热系数增大 |

| Scenario_name_2 | Pipe_car_waste_heat |  |
| --- | --- | --- |
| Boundary_type | Fixed_Th Forced_convection h | 恒热，强制对流 |
| T_hot_surface | 393.15-433.15 K |  |
| T_env | 293.15-313.15 K | 空气温度 |
| H_static H_acting | 10 W/m2/K 100 W/m2/K | 静止时自然对流换热，启动时自然对流换热系数增大 |

| Scenario_name_3 | Industrial_waste_heat |  |
| --- | --- | --- |
| Boundary_type | Fixed_Th Natural_convection h | 恒热，自然对流 |
| T_hot_surface | 453.15-493.15 K |  |
| T_env | 303.15-323.15 K |  |
| h | 15 W/m2/K |  |

| Scenario_name_4 | Laptop_CPU/GPU |  |
| --- | --- | --- |
| Boundary_type | Fixed_q Natural_convection h | 恒热流，芯片功率恒定，强制对流 |
| q_hot | 10000 W/m2 ? |  |
| t_hot_surface | 313.15-333.15 K ? |  |
| T_env | 303.15-313.15 K |  |
| h | 100 W/m2/K | 强制风扇对流散热 |